D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀的详细资料： 一、D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀产品概述 我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。 二、D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀特点1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。 三、手动对夹式衬胶蝶阀主要结束参数 公称通经DN（mm) 50～2000 50～1600 公称药理PN（MPa) 0.6 1.0 1.6 密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76 强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4 适用温度 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃ 适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率 符合GB/T13927-92标准 驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动 四、手动对夹式衬胶蝶阀主要零部件材料 零件名称 材料 阀体 WCB、QT450-10、HT200、HT250 蝶板 WCB、QT450-10、HT200、HT250 阀轴 2Cr13 密封圈 丁腈耐油橡胶 填料 柔性石墨 五、手动对夹式衬胶蝶阀执行标准 制造标准 GB/T 122387-89 法兰标准 GB9113-2000、GB17241.6-1998 结构长度标准 GB12221-89 检验标准 GB/T 13927-92 六、D71X-6/10/16手动对夹式衬胶蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm DN L H HO A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa DO n-d DO n-d DO n-d 50 43 63 235 270 110 110 4-14 125 4-18 125 4-18 65 46 70 250 270 110 130 4-14 145 4-18 145 4-18 80 46 83 275 270 110 150 4-18 160 8-18 160 8-18 100 52 105 316 270 110 170 4-18 180 8-18 180 8-18 125 56 115 340 310 110 200 8-18 210 8-18 210 8-18 150 56 137 376 310 110 225 8-18 240 8-22 240 8-22 200 60 164 430 353 150 280 8-18 295 8-22 295 8-22 250 68 206 499 353 150 335 12-18 350 12-22 355 12-26 300 78 230 570 380 150 395 12-22 400 12-22 410 12-26